NANO SR ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ

С ЭФФЕКТОМ САМООЧИЩЕНИЯ

Инструкция по применению

Свойства: NANO SR покрытие для стёкол – это покрытие, которое при нанесении на поверхность стёкол защищает их и придает им отталкивающее свойство. Покрытие создает на поверхности гидрофильную плёнку толщиной менее нанометра. Гидрофилия поверхности создаётся вследствие процесса фотокатализа при естественном солнечном освещении. Поверхностное натяжение по отношению к воде поднимается выше значения воздух/вода, что является результатом полного растекания (эффект самоочищения).

1.Очистка

Обрабатываемая поверхность перед покрытием должна быть очищена от всех видимых загрязнений. Нанести очиститель на обрабатываемую поверхность из расчета 10-15 мл на 1м2 поверхности (в зависимости от степени загрязнения). Через 3-5 минут после нанесения очистителя смочите обрабатываемую поверхность водой. Через 5-7 минут  вытрете поверхность досуха чистой салфеткой лёгкими круговыми движениями. Обработанную   поверхность после просушки не трогать руками.

2.Покрытие

Покрытие следует разбрызгать по обрабатываемой поверхности из расчёта 10-15 мл на 1м2 поверхности. Через 5-7 мин покрытие располируйте круговыми движениями салфеткой из хлопка или нетканого материала. По истечение 30 минут полностью отполируйте обрабатываемую поверхность.

В течение 2-х часов не допускается каких-либо химических или механических воздействий на обработанную поверхность. Минимальное время просушки 60 минут. Лучше всего оставить на ночь для полного затвердевания.

Общие указания:

Обработка должна производиться при нормальной температуре (15°C-25°C) и влажности до 80%. Попадание атмосферных осадков или загрязнений на обрабатываемую поверхность или недостаточное высушивание поверхности перед обработкой приводит к резкому снижению связи покрытия с поверхностью.

Указания по безопасности

Вызывает резь в глазах. Вдыхание паров вызывает сонливость. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытых ёмкостях. Беречь от огня, не курить. Не сливать в канализацию. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.