NANO-GLAS-KERAMIK VERSIEGELUNG

НАНО покрытие для Стекла и Керамики

Инструкция по применению

Свойства:	Покрытие обеспечивает эффективную защиту стёкол и керамических изделий. Их поверхность на длительное время приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства. Любые загрязнения легко удаляются. Покрытие устойчиво к ультрафиолетовым лучам, к механическим и химическим воздействиям.

1.Очистка

Обрабатываемая поверхность перед покрытием должна быть очищена от всех видимых загрязнений. Нанести очиститель на обрабатываемую поверхность из расчета 5-10 мл на 1м2 поверхности. Через 3-5 минут после нанесения очистителя смочите обрабатываемую поверхность водой и по истечении 5-7 минут  вытрете поверхность досуха чистой салфеткой лёгкими круговыми движениями. Обработанную   поверхность после просушки не трогать руками.

2.Покрытие

Покрытие следует разбрызгать по обрабатываемой поверхности из расчёта

5-10 мл (3-4 нажатия на пульверизатор) на 1м2 поверхности. Через 1-2 мин покрытие располируйте круговыми движениями салфеткой из хлопка или нетканого материала.

В течение 2-х часов не допускается каких-либо химических или механических воздействий на обработанную поверхность.

Общие указания:

Обработка должна производиться при нормальной температуре (10°C-30°C) и влажности до 80%. Попадание атмосферных осадков или загрязнений на обрабатываемую поверхность или недостаточное высушивание поверхности перед обработкой приводит к резкому снижению связи покрытия с поверхностью.  Перед использованием хорошо взболтать!

Указания по безопасности

Вызывает резь в глазах. Вдыхание паров вызывает сонливость. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытых ёмкостях. Беречь от огня, не курить. Не сливать в канализацию. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.