ЗАЩИТНЫЙ НАНО СОСТАВ ДЛЯ ДЕРЕВА И

КАМНЯ

Инструкция по применению

1.Очистка

Обрабатываемая поверхность перед покрытием должна быть очищена от всех видимых загрязнений.

Нанести очиститель на обрабатываемую поверхность из расчета 30-50 мл на 1м2 поверхности (в зависимости от степени загрязнения). Очистить поверхность лёгкими крестообразными движениями и через 5-10 минут  вытереть досуха чистой тряпкой. Поверхность после просушки не трогать руками.

2.Покрытие

Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно очищена, высушена и обезжирена. Сначала попробовать покрытие на каком-либо незаметном месте.

Этап 1:

Покрытие следует разбрызгать по обрабатываемой поверхности из расчёта 30-50 мл на кв. метр, распределить его равномерно по поверхности и ожидать несколько минут.

Этап 2:

Отполировать поверхность до исчезновения следов полировки. Время высыхания: при +10ºC около 6 часов, при +20ºC около 4 часов, при +30ºC около 3 часов. Минимальное время просушки 60 минут.

В течение 2-х часов не допускается каких-либо химических или механических воздействий на обработанную поверхность. Лучше всего оставить на ночь для полного затвердевания.

Общие указания:

Обработка должна производиться при нормальной температуре и влажности воздуха. Попадание атмосферных осадков или загрязнений на обрабатываемую поверхность или недостаточное высушивание поверхности перед обработкой приводит к резкому снижению связи покрытия с поверхностью. Нельзя наносить покрытие на поверхности, температура которых ниже 15°C или выше 25°C и влажности до 80%.

Указания по безопасности

Вызывает резь в глазах. Вдыхание паров вызывает сонливость. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытых ёмкостях. Беречь от огня, не курить. Не сливать в канализацию. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.