ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Анализ трения и износа 
присадок в масло СТР

Проектный фон

Этот проект проводится в рамках курса Трибологии М7007Т в технологическом университете Luleå. Цель проекта состоит в том, чтобы позволить студентам использовать свои приобретенные знания в реальном проекте. Этот специфический проект сделан от имени CTP ГмбХ и направлен на тестирование их присадок в моторное масло независимой стороной в лабораторных условиях окружающей среды.

Продукты, которые будут проверены, упомянуты ниже с коротким описанием их предполагаемой функции:

Oil System Cleaner (Код продукта: 107)
(Очиститель масляной системы)

Растворяет и удаляет загрязнения в масляной системе двигателя.

Nano Engine Superprotection (Код продукта: 345)
(Нано суперзащита двигателя)

Улучшенные свойства по защите масляной системы

Все эти добавки были смешаны с Q8 T 750 (15W40) как основным маслом. Это масло использовалось также и как эталон. Образцы были смешаны согласно спецификации 1 часть присадки в 10 частях основного масла.

Результаты

Трение

Коэффициент трения, как упомянуто ранее, зарегистрирован непрерывно во время теста на SRV. Результаты тестов показаны на рисунках 2-4

Коэффициент трения 20ºС

Коэффициент трения

Эталон Q8 T 750 15W40

Очиститель масляной системы

Нано суперзащита двигателя

Время (с)

Рисунок 2: Средний коэффициент трения во время теста при 20ºС

Коэффициент трения 90ºС

Коэффициент трения

Эталон Q8 T 750 15W40

Очиститель масляной системы

Нано суперзащита двигателя

Время (с)

Рисунок 3: Средний коэффициент трения во время теста при 90ºС

Трение

Средний коэффициент трения

Эталон	Очиститель	Нано

Пример

Рисунок 4: Средний коэффициент трения

Средние величины коэффициента трения с интервалом, где 95 % полученных данных при временном интервале t= 1000 – 3600 с, представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 2: Средний коэффициент трения

| Время | Эталон | Очиститель | Нано |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1420.005 | 0.1310.007 | 0.1130.001 |
| 90 | 0.1380.006 | 0.1300.004 | 0.1020.001 |

Износ

Объем износа для шара и диска был рассчитан по уравнениям 1 и 2. Результаты представлены в таблице 3 и на рисунках 5-6 вместе с допустимым пределом погрешности 10%.

Таблица 3: Средний общий износ [106·µм³].

| Время | Эталон | Очиститель | Нано |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.370.14 | 0.820.08 | 0.150.01 |
| 90 | 5.350.54 | 1.360.14 | 0.330.03 |

к 106	Испытание 1

Объём износа (µм³)

Шар

Диск

Эталон 20ºС	Эталон 90ºС	   Очист. 20ºС	Очист. 90ºС	   Нано 20ºС	 Нано 90ºС

Пример

Рисунок 5: Износ диска и шара, серия испытаний 1.

к 106	Испытание 2

Объём износа (µм³)

Шар

Диск

Эталон 20ºС	Эталон 90ºС	   Очист. 20ºС	Очист. 90ºС	   Нано 20ºС	 Нано 90ºС

Пример

Рисунок 5: Износ диска и шара, серия испытаний 2.

Износ

На рисунках 7 и 8 можно увидеть различие в топографии поверхности в пределах области износа между эталонным тестом и Nano присадкой при 20ºС .

Рисунок 7: Топография поверхности эталонного масла при 20ºС

Рисунок 8: Топография поверхности Нано присадки при 20ºС

В заключение можно сказать, что присадка Nano Engine Superpotection значительно улучшает свойства эталонного масла в плане трения и износа.